2017年广东省人造板产品质量“双随机”专项监督抽查结果公告

根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》和《广东省产品质量监督条例》等相关法律法规的规定，省局开展了人造板产品质量“双随机”专项监督抽查，现将抽查结果予以公告。

本次抽查了广东省内141家企业生产的150批次人造板产品。经检验，发现23批次产品不合格，不合格发现率为15.3%。不合格项目涉及“吸水厚度膨胀率”“内胶合强度”“顺纹静曲强度”“顺纹弹性模量”“横纹弹性模量”“甲醛释放量”“胶合强度”等7个项目。（详见下表）

| 2017年广东省人造板产品质量“双随机”专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 被抽查单位（标称生产企业名称） | 被抽查产品名称 | 商标(标称) | 型号规格 | 生产日期或批号 | 抽查时间 | 不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
| 1 | 增城市正果华林木业制品厂 | 细木工板 | / | 2440mm×1220mm×17mm | 2017-9-15 / | 2017-9-22 | 甲醛释放量 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 | / |
| 2 | 广州市增城正果圣峰木业制品厂 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×7.5mm | 2017-9-20 / | 2017-9-27 | 1.顺纹静曲强度；2.顺纹弹性模量。 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 | / |
| 3 | 广州从化中兴胶合板有限公司 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×7.8mm | 2017-9-18 / | 2017-9-21 | 1.顺纹静曲强度；2.顺纹弹性模量。 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 | / |
| 4 | 佛山市南海区丹灶格丽特木制品厂 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×11.2mm | 2017-7-15 / | 2017-9-09 | 甲醛释放量 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 | / |
| 5 | 佛山市南海区浚亿板材有限公司 | 刨花板（干燥状态下使用的家具型） | / | 2440mm×1220mm×24mm | 2017-8-20 / | 2017-9-07 | 吸水厚度膨胀率 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 | / |
| 6 | 佛山市三水区西南街一品木夹板厂 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×14mm | 2017-8-28 / | 2017-9-09 | 1.顺纹静曲强度；2.顺纹弹性模量。 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 | 连续两次不合格（2016年第4季度不合格） |
| 7 | 美亚环球木业（佛山）有限公司 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×9mm | 2017-9-3 / | 2017-9-11 | 1.顺纹静曲强度；2.顺纹弹性模量。 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 | / |
| 8 | 佛山市南海冠华木业有限公司 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×14mm | 2017-9-12 / | 2017-9-14 | 1.顺纹静曲强度；2.顺纹弹性模量。 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 | / |
| 9 | 东源县森源木制品有限公司 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×12mm | 2017-8-10 / | 2017-9-12 | 胶合强度 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 | / |
| 10 | 蕉岭建陶胶合板有限公司 | 混凝土模板用胶合板（非覆膜板） | / | 1830mm×915mm×18mm | 2017-9-23 / | 2017-9-29 | 1.顺纹静曲强度；2.顺纹弹性模量。 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 | 连续两次不合格（2016年第4季度不合格） |
| 11 | 陆河县嘉冠木业有限公司 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×12mm | 2017-9-5 / | 2017-9-12 | 1.顺纹静曲强度；2.顺纹弹性模量。 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 | / |
| 12 | 东莞市中森木业有限公司 | 刨花板 | 中森木业 | 2440mm×1220mm×15mm | 2017-9-10 / | 2017-9-19 | 吸水厚度膨胀率 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 | / |
| 13 | 东莞市远大刨花板有限公司 | 刨花板（干燥状态下使用的家具型） | / | 2440mm×1220mm×15mm | 2017-9-2 / | 2017-9-21 | 内胶合强度 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 | / |
| 14 | 开平市业利木制品厂 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×8.2mm | 2017-07-20 / | 2017-08-31 | 顺纹弹性模量 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 | / |
| 15 | 江门市晨华木业有限公司 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×9mm | 2017-08-28 / | 2017-08-29 | 横纹弹性模量 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 | / |
| 16 | 台山市水步镇东力木制品厂 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×9mm | 2017-08-26 / | 2017-08-31 | 顺纹弹性模量 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 | / |
| 17 | 台山市利勤木业有限公司 | Ⅲ类胶合板 | 万帆 | 2440mm×1220mm×8mm | 2017-08-23 / | 2017-09-01 | 1.顺纹静曲强度；2.顺纹弹性模量。 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 | / |
| 18 | 开平市鼎泽装饰材料有限公司 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×8mm | 2017-09-10 / | 2017-09-15 | 1.横纹弹性模量；2.顺纹弹性模量。 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 | / |
| 19 | 开平市大海木业有限公司 | Ⅲ类胶合板 | 雄中雄 | 2440mm×1220mm×9mm | 2017-09-08 / | 2017-09-15 | 顺纹弹性模量 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 | / |
| 20 | 江门市新会区双水镇利源木制品厂 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×9mm | 2017-09-04 / | 2017-09-15 | 顺纹弹性模量 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 | / |
| 21 | 开平市湖阳木业有限公司 | Ⅲ类胶合板 | 湖阳 | 2440mm×1220mm×8mm | 2017-09-04 / | 2017-09-15 | 1.横纹弹性模量；2.顺纹弹性模量。 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 | / |
| 22 | 开平市月山镇壬基胶合夹板厂 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×9.2mm | 2017-09-05 / | 2017-09-14 | 顺纹弹性模量 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 | 连续两次不合格（2016年第4季度不合格） |
| 23 | 清远市清新区太和镇兴业木器加工厂 | 胶合板 | 北粤明珠 | 2440mm×1220mm×8mm | 2017-08-30 / | 2017-09-13 | 1.胶合强度；2.顺纹静曲强度；3.顺纹弹性模量；4.横纹弹性模量；5.甲醛释放量。 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 | / |

本次被抽查的141家生产企业（150批次）包括大型企业1家（1批次）、中型企业10家（11批次）、小型企业130家（138批次），大、中、小型企业占被抽查企业总数的比例分别为0.7%、7.1%、92.2%。本次抽检发现23家企业生产的产品不合格，其中，中型企业2家，不合格发现率为20%；小型企业21家，不合格发现率为16.2%。

对本次抽查发现的不合格产品生产企业，我局已责成相关地市质监部门，根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》等规定，责令企业停止生产、销售不合格产品，并下达责令整改通知书，依法组织复查；对产品存在严重质量问题的生产企业依法进行查处。

本次抽查未发现不合格情况的产品及企业信息见附件。

特此公告。

附件：2017年广东省人造板产品质量“双随机”专项监督抽查未发现不合格情况的产品及企业信息

2018年4月12日

附件

| 2017年广东省人造板产品质量“双随机”专项监督抽查未发现不合格情况的产品及企业信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 被抽查单位（标称生产企业名称） | 产品名称 | 商标（标称） | 型号规格 | 生产日期或批号 | 抽查时间 | 承检单位 |
| 1 | 广州东成森木制品有限公司 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×5mm | 2017-8-6 / | 2017-09-18 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 2 | 广州市穗丰永利木业制品有限公司 | 刨花板（干燥状态下使用的家具型） | / | 2440mm×1220mm×16mm | 2017-9-15 / | 2017-09-19 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 3 | 广州市白云中辉胶合板厂 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×11.5mm | 2017-9-17 / | 2017-09-19 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 4 | 广州市白云区太和镇白山群益木器制品厂 | 刨花板（干燥状态下使用的家具型） | / | 2440mm×1220mm×16mm | 2017-9-11 / | 2017-09-18 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 5 | 广州市番禺区永锋人造板厂 | 刨花板（干燥状态下使用的家具型） | / | 2440mm×1220mm×15mm | 2017-9-9 / | 2017-09-20 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 6 | 广州市名进木业有限公司 | Ⅱ类胶合板 | / | 1230mm×925mm×13.2mm | 2017-8-14 / | 2017-09-20 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 7 | 广州市白云区新达木业制品厂 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×11mm | 2017-9-10 / | 2017-09-19 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 8 | 广州市番禺康达木业有限公司 | 实木复合地板 | 康美家 | 910mm×125mm×15mm | 2017-5-27 / | 2017-09-20 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 9 | 广州市隆和木业有限公司 | 刨花板（干燥状态下使用的家具型） | / | 2440mm×1220mm×16mm | 2017-9-11 / | 2017-09-21 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 10 | 广州市顺升木业有限公司 | Ⅲ类胶合板 | / | 1230mm×930mm×11.5mm | 2017-9-15 / | 2017-09-22 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 11 | 广东丰之林木工艺品有限公司 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×12mm | 2017-9-15 / | 2017-09-19 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 12 | 广州市从化鸿厚木制品厂 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×8mm | 2017-9-20 / | 2017-09-21 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 13 | 广州市益建木业有限公司 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×8mm | 2017-9-1 / | 2017-09-22 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 14 | 广州市上兴人造板有限公司 | 刨花板（干燥状态下使用的家具型） | / | 2440mm×1220mm×18mm | 2017-8-25 / | 2017-09-20 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 15 | 广州市腾来木制品有限公司 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×11.3mm | 2017-9-12 / | 2017-09-20 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 16 | 广州市凌利木业有限公司 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×11.4mm | 2017-9-15 / | 2017-09-23 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 17 | 增城市正果华林木业制品厂 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×11mm | 2017-9-17 / | 2017-09-22 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 18 | 广州市白云区人和俊威木业加工厂 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×14mm | 2017-9-1 / | 2017-09-19 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 19 | 佛山市南海区西樵骏龙木业刨花板厂 | 刨花板（干燥状态下使用的家具型） | / | 2440mm×1220mm×14.5mm | 2017-9-1 / | 2017-09-06 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 20 | 佛山市南海沙头石江邦禾刨花板厂 | 刨花板（干燥状态下使用的家具型） | / | 2440mm×1220mm×15mm | 2017-9-5 / | 2017-09-07 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 21 | 佛山市南海区狮山冠锋木业制品有限公司 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×11.5mm | 2017-8-27 / | 2017-09-08 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 22 | 佛山市三水宝叶木业有限公司 | 细木工板 | / | 2440mm×1220mm×14mm | 2017-9-7 / | 2017-09-09 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 23 | 佛山市南海区西樵桢英木业有限公司 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×17.5mm | 2017-4-16 / | 2017-09-07 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 24 | 佛山市顺德区军发装饰板有限公司 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 | / | 2440mm×1220mm×12mm | 2017-8-28 / | 2017-09-11 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 25 | 美亚环球木业（佛山）有限公司 | 细木工板 | / | 2440mm×1220mm×17.5mm | 2017-9-3 / | 2017-09-11 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 26 | 佛山市高明润林装饰木业制品厂 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×7.7mm | 2017-9-8 / | 2017-09-13 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 27 | 和邦盛世家居股份有限公司 | 实木复合地板 | 和邦盛世 | 910mm×127mm×15mm | 2017-9-13 / | 2017-09-13 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 28 | 佛山市长田木业有限公司 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×17.5mm | 2017-8-15 / | 2017-09-15 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 29 | 佛山市南海区西樵健辉木皮贴片厂 | 刨花板（干燥状态下使用的家具型） | / | 2440mm×1220mm×16mm | 2017-7-20 / | 2017-09-12 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 30 | 佛山市顺德区雪龙木业有限公司 | 刨花板（干燥状态下使用的家具型） | / | 2440mm×1220mm×15mm | 2017-9-5 / | 2017-09-12 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 31 | 广东始兴县华洲木业有限公司 | 刨花板（干燥家具型） | 华洲 | 2440mm×1220mm×18mm | 2017-09-05 / | 2017-09-18 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 32 | 鸿伟木业（仁化）有限公司 | 刨花板（干燥家具型） | 鸿伟 | 2440mm×1220mm×18mm | 2017-09-10 / | 2017-09-18 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 33 | 乐昌市彬林木业有限公司 | 细木工板 | / | 2440mm×1220mm×15.8mm | 2017-09-10 / | 2017-09-18 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 34 | 乐昌市华翔木业有限公司 | 细木工板 | 华斌 | 2440mm×1220mm×17mm | 2017-09-10 / | 2017-09-18 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 35 | 乐昌市梅花镇木制品加工厂 | 细木工板 | 乐源 | 2440mm×1220mm×15mm | 2017-09-05 / | 2017-09-18 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 36 | 翁源县斐达木业制品厂 | 混凝土模板用胶合板 | / | 1830mm×915mm×15mm | 2017-09-15 / | 2017-09-19 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 37 | 乐昌市申兴大芯板厂 | 细木工板 | 华翔 | 2440mm×1220mm×15mm | 2017-09-14 / | 2017-09-18 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 38 | 广东五联木业集团有限公司 | 刨花板（干燥家具型） | 瀚森 | 2440mm×1220mm×18mm | 2017-09-16 / | 2017-09-19 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 39 | 韶关市正直木业有限公司 | 混凝土模板用胶合板 | / | 1830mm×915mm×16.5mm | 2017-09-15 / | 2017-09-19 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 40 | 浈江区百利兴木材加工厂 | 混凝土模板用胶合板 | / | 1830mm×915mm×14.5mm | 2017 / | 2017-09-19 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 41 | 连平县森利红木业有限公司 | 刨花板（干燥状态下使用的家具型） | / | 2440mm×1220mm×16mm | 2017-8-20 / | 2017-09-06 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 42 | 亚洲创建（河源）木业有限公司 | 中密度纤维板 | 吉象 | 2440mm×1220mm×7.6mm | 2017-8-22 / | 2017-09-06 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 43 | 嘉汉木业（河源）有限公司 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×18mm | 2017-9-7 / | 2017-09-12 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 44 | 丰顺县海通新能源科技有限公司 | 混凝土模板用胶合板（非覆膜板） | / | 1830mm×915mm×16mm | 2017-9-13 / | 2017-09-26 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 45 | 平远县兴达胶合板有限公司 | 混凝土模板用胶合板（非覆膜板） | / | 1830mm×915mm×15mm | 2017-9-23 / | 2017-09-26 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 46 | 平远县宏兴木业制品有限公司 | 刨花板（干燥状态下使用的普通型） | / | 2440mm×1220mm×18mm | 2017-9-3 / | 2017-09-26 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 47 | 平远县荣昌刨花板厂 | 刨花板（干燥状态下使用的普通型） | / | 2440mm×1220mm×16mm | 2017-9-18 / | 2017-09-26 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 48 | 平远元丰木业有限公司 | 刨花板（干燥状态下使用的普通型） | / | 2440mm×1220mm×9mm | 2017-9-15 / | 2017-09-26 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 49 | 五华县岐岭镇辉弘木业厂 | 混凝土模板用胶合板（非覆膜板） | / | 1830mm×915mm×15mm | 2017-9-20 / | 2017-09-27 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 50 | 大埔县富华木业有限公司 | 细木工板 | / | 2440mm×1220mm×15mm | 2017-9-25 / | 2017-09-28 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 51 | 大埔县富华木业有限公司 | 混凝土模板用胶合板（非覆膜板） | / | 1830mm×915mm×15mm | 2017-9-26 / | 2017-09-28 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 52 | 大埔县青溪镇顺兴建筑模板厂 | 混凝土模板用胶合板（非覆膜板） | / | 1830mm×915mm×15mm | 2017-9-25 / | 2017-09-28 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 53 | 蕉岭县金侨胶合板厂 | 混凝土模板用胶合板（非覆膜板） | / | 1830mm×915mm×15mm | 2017-9-28 / | 2017-09-29 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 54 | 蕉岭县叶田胶合板厂 | 混凝土模板用胶合板（非覆膜板） | / | 1830mm×915mm×17mm | 2017-9-25 / | 2017-09-29 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 55 | 蕉岭县广福镇宏鑫胶合板厂 | 混凝土模板用胶合板（非覆膜板） | / | 1830mm×915mm×15mm | 2017-9-25 / | 2017-09-29 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 56 | 蕉岭县广福胶合板厂 | 混凝土模板用胶合板（非覆膜板） | / | 1830mm×915mm×17mm | 2017-9-27 / | 2017-09-29 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 57 | 博罗县福田镇盈康木业装饰厂 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×18mm | 2017-8-28 / | 2017-09-07 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 58 | 惠州市海龙木业有限公司 | 细木工板 | 龙凌 | 2440mm×1220mm×17mm | 2017-9-6 / | 2017-09-07 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 59 | 惠州嘉骏森林资源有限公司 | Ⅲ类胶合板 | 嘉骏森林 | 2440mm×1220mm×8mm | 2017-9-6 / | 2017-09-08 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 60 | 惠州大亚湾万圣振宇实业有限公司 | 刨花板（干燥状态下使用的家具型） | / | 2440mm×1220mm×15mm | 2017-8-10 / | 2017-09-08 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 61 | 惠州市岳鑫人造板有限公司 | 刨花板（干燥状态下使用的家具型） | / | 2440mm×1220mm×15mm | 2017-9-6 / | 2017-09-11 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 62 | 博罗县合益实业有限公司 | 刨花板（干燥状态下使用的家具型） | / | 2440mm×1220mm×12mm | 2017-7-15 / | 2017-09-07 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 63 | 惠州市广田人造板有限公司 | 刨花板（干燥状态下使用的家具型） | / | 2440mm×1220mm×15mm | 2017-7-16 / | 2017-09-11 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 64 | 东莞市东骏长和木业有限公司 | 胶合板（Ⅲ类） | / | 2440mm×1220mm×10mm | 2017-9-16 / | 2017-09-18 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 65 | 东莞市企石宏晟木制品厂 | 胶合板（Ⅲ类） | / | 2440mm×1220mm×12mm | 2017-8-20 / | 2017-09-18 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 66 | 东莞市企石利丰木业加工厂 | 刨花板（干燥状态下使用的家具型） | / | 2440mm×1220mm×15mm | 2017-8-16 / | 2017-09-18 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 67 | 东莞市恒冠木制品有限公司 | 细木工板 | / | 2440mm×1220mm×14.5mm | 2017-9-15 / | 2017-09-19 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 68 | 东莞市骏东木业有限公司 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×11mm | 2017-9-14 / | 2017-09-19 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 69 | 东莞市岳鑫中林人造板有限公司 | 刨花板（干燥状态下使用的家具型） | / | 2440mm×1220mm×15mm | 2017-8-15 / | 2017-09-20 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 70 | 东莞市丰叶木业有限公司 | 细木工板 | / | 2440mm×1220mm×14.5mm | 2017-9-19 / | 2017-09-20 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 71 | 东莞市大岭山群益木器加工厂 | 刨花板（干燥状态下使用的家具型） | / | 2440mm×1220mm×15mm | 2017-9-3 / | 2017-09-20 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 72 | 中山市太戊板材有限公司 | 刨花板（干燥家具型） | / | 2440mm×1220mm×16mm | 2017-05-20 / | 2017-08-29 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 73 | 开平市苍城镇宝源夹板厂 | Ⅲ胶合板 | / | 2440mm×1220mm×15mm | 2017-08-10 / | 2017-08-31 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 74 | 开平市汉邦木业有限公司 | 细木工板 | 汉邦木业 | 2440mm×1220mm×15mm | 2017-08-18 / | 2017-08-31 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 75 | 开平市汉邦木业有限公司 | Ⅲ胶合板 | 汉邦木业 | 2440mm×1220mm×15mm | 2017-08-25 / | 2017-08-31 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 76 | 开平市王冠木业有限公司 | Ⅲ类胶合板 | 皇冠 | 2440mm×1220mm×12mm | 2017-07-15 / | 2017-08-30 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 77 | 开平市期胜木业有限公司 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×15mm | 2017-07-29 / | 2017-08-30 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 78 | 开平五联人造板有限公司 | 中密度纤维板（干燥家具型） | 之荣 | 2440mm×1220mm×15mm | 2017-08-19 / | 2017-08-30 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 79 | 开平市苍城镇盈利来木制品厂 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×14.5mm | 2017-08-19 / | 2017-08-31 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 80 | 开平市苍城镇富来达木制品厂 | Ⅲ胶合板 | / | 2440mm×1220mm×11.2mm | 2017-08-15 / | 2017-08-30 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 81 | 鹤山市永利隆木业有限公司 | 细木工板 | 永利隆 | 2440mm×1220mm×15mm | 2017-08-05 / | 2017-08-29 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 82 | 鹤山市永利隆木业有限公司 | Ⅲ类胶合板 | 永利隆 | 2440mm×1220mm×15mm | 2017-08-05 / | 2017-08-29 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 83 | 开平市冠隆木业有限公司 | Ⅲ胶合板 | / | 2440mm×1220mm×11mm | 2017-08-28 / | 2017-08-30 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 84 | 台山市桦利木业有限公司 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×11.5mm | 2017-08-29 / | 2017-09-01 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 85 | 台山市威利邦木业有限公司 | 中密度纤维板（干燥普通型 ） | 威利邦 | 2440mm×1220mm×4.8mm | 2017-08-25 / | 2017-09-01 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 86 | 鹤山市钰昇浩装饰材料有限公司 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×18mm | 2017-08-20 / | 2017-08-29 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 87 | 鹤山市址山镇俊华木材加工厂 | Ⅲ类胶合板 | 英利达 | 2440mm×1220mm×15mm | 2017-08-29 / | 2017-08-30 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 88 | 开平市沙塘镇益林木制品厂 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×11mm | 2017-08-29 / | 2017-08-30 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 89 | 开平市马冈镇顺隆木业制品厂 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×11mm | 2017-08-29 / | 2017-08-30 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 90 | 开平市沙塘镇盛林木业制品厂 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×11mm | 2017-08-29 / | 2017-08-30 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 91 | 江门市大平木业有限公司 | Ⅲ类胶合板 | / | 1850mm×1220mm×14.5mm | 2017-08-25 / | 2017-08-29 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 92 | 开平市福纤人造板有限公司 | 中密度纤维板（干燥家具型） | 福纤 | 2440mm×1220mm×12mm | 2017-08-29 / | 2017-08-30 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 93 | 鹤山市鸿滔木业有限公司 | 中密度纤维板（干燥家具型） | / | 2440mm×1220mm×12mm | 2017-08-28 / | 2017-08-30 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 94 | 开平市丽冠人造板有限公司 | 普通干燥型 中密度纤维板 | / | 2440mm×1220mm×9mm | 2017-08-20 / | 2017-08-31 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 95 | 开平市良利木业有限公司 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×11.5mm | 2017-08-20 / | 2017-08-30 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 96 | 开平市苍城镇志诚木制品厂 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×12mm | 2017-08-29 / | 2017-08-31 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 97 | 开平市甘力木业有限公司 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×14mm | 2017-08-29 / | 2017-08-31 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 98 | 台山市福和兴木业有限公司 | Ⅲ类胶合板 | 福和兴福 | 2440mm×1220mm×15mm | 2017-08-15 / | 2017-08-31 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 99 | 开平市恒冠木业制品厂 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×14mm | 2017-09-08 / | 2017-09-16 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 100 | 开平市大海木业有限公司 | Ⅲ类胶合板 | 雄中雄 | 2440mm×1220mm×15mm | 2017-09-08 / | 2017-09-15 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 101 | 开平市苍城镇富邦木制品厂 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×11mm | 2017-09-15 / | 2017-09-16 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 102 | 开平市盈隆木业有限公司 | Ⅲ类胶合板 | 盈隆 | 2440mm×1220mm×17mm | 2017-09-14 / | 2017-09-15 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 103 | 开平市湖阳木业有限公司 | Ⅲ类胶合板 | 湖阳 | 2440mm×1220mm×13mm | 2017-09-04 / | 2017-09-15 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 104 | 江门市新会集安防火材料有限公司 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×15mm | 2017-09-02 / | 2017-09-15 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 105 | 开平市水口镇俊龙木制品厂 | Ⅲ类胶合板 | 新俊龙 | 2440mm×1220mm×14 | 2017-09-05 / | 2017-09-14 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 106 | 恩平市骏龙木业有限公司 | 中密度纤维板（干燥家具型） | / | 2440mm×1220mm×25mm | 2017-09-12 / | 2017-09-14 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 107 | 徐闻县益华林木有限公司 | 普通胶合板（包装用Ⅲ类） | / | 2440mm×1220mm×14.5mm | 2017-08-02 / | 2017-08-29 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 108 | 廉江市韩氏木业有限公司 | 普通胶合板（包装用Ⅲ类） | / | 2440mm×1220mm×8mm | 2017-08-27 / | 2017-08-30 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 109 | 廉江市大鹏木业有限公司 | 胶合板（干燥家具型） | / | 2140mm×1235mm×8.5mm | 2017-08-18 / | 2017-08-30 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 110 | 廉江市得二林木业有限公司 | III类普通胶合板 | / | 1830mm×1220mm×12mm | 2017-08-01 / | 2017-08-30 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 111 | 高州市鸿瑞达木业有限公司 | 胶合板（III类） | 鸿瑞达 | 2440mm×1200mm×12mm | 2017-08-15 / | 2017-08-31 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 112 | 高州市鸿瑞达木业有限公司 | 装饰单板贴面人造板 | 鸿瑞达 | 2440mm×1200mm×9mm | 2017-08-16 / | 2017-08-31 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 113 | 大亚木业（茂名）有限公司 | 中密度纤维板 | DareGlobal | 2440mm×1220mm×8.7mm | 2017-07-13 / | 2017-08-31 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 114 | 德庆县九市镇甘力人造板厂 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×14mm | 2017-08-25 / | 2017-09-13 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 115 | 肇庆蚬丰板业有限责任公司 | 中密度纤维板（干燥普通型） | / | 2440mm×1220mm×15mm | 2017-08-25 / | 2017-09-13 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 116 | 封开县威利邦木业有限公司 | 中密度纤维板（干燥普通型） | 威利邦 | 2440mm×1220mm×18mm | 2017-6-20 / | 2017-09-11 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 117 | 德庆县德森木业有限公司 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×18mm | 2017-6-20 / | 2017-09-13 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 118 | 封开县英明木业有限公司 | 细木工板 | / | 2440mm×1220mm×18mm | 2017-09-05 / | 2017-09-12 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 119 | 封开县英明木业有限公司 | Ⅲ类胶合板 | / | 2440mm×1220mm×18mm | 2017-09-05 / | 2017-09-12 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 120 | 清远市桦生木业实业有限公司 | 普通胶合板（Ⅲ类） | / | 2440mm×1220mm×11.3mm | 2017-09-08 / | 2017-09-12 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 121 | 英德市英达木业有限公司 | 中密度纤维板（干燥家具型） | 新英达 | 2440mm×1220mm×15mm | 2017-09-08 / | 2017-09-11 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 122 | 清远市林海明华木业有限公司 | 细木工板 | 懿芯 | 2440mm×1220mm×14mm | 2017-08-3 / | 2017-09-11 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 123 | 清远市上兴人造板有限公司 | 刨花板（干燥家具型） | 翔威 | 2440mm×1220mm×16mm | 2017-08-18 / | 2017-09-12 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 124 | 清远市清新区盈星胶合板厂 | 细木工板 | / | 2440mm×1220mm×15mm | 2017-09-09 / | 2017-09-12 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 125 | 清远市威利邦木业有限公司 | 中密度纤维板(干燥家具型) | 威利邦 | 2440mm×1220mm×4.5mm | 2017-08-30 / | 2017-09-13 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |
| 126 | 揭阳市潮顺人造板有限公司 | 刨花板（干燥状态下使用的家具型） | / | 2440mm×1220mm×16mm | 2017-9-3 / | 2017-09-13 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 |
| 127 | 云浮市贞英木业有限公司 | 中密度纤维板（干燥普通型） | 桢英 | 1830mm×3660mm×16mm | 2017-7-26 / | 2017-09-13 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |